高 档 丝 绸 标 志

质 量 手 册

中国丝绸协会

二○一三年四月

前     言

根据《高档丝绸标志管理规则》的要求，为了保证使用高档丝绸标志（以下简称标志）的丝绸产品品质，特制订本质量手册，供有关部门、检测机构、申请企业使用。

本手册是依据强制性国家标准GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、丝绸产品现行的国家标准、行业标准和消费者的要求制订的，并在实践过程中将不断修改、完善、提高。对于使用标志的丝绸产品，本质量手册的全部技术内容为强制性。

本质量手册对使用标志的丝绸产品提出了对人体健康和人身安全方面的生态环保要求。考虑到丝绸产品的主要使用特性就是其舒适性，本手册根据我国《产品质量法》第13条作出了相应的规定，其生态环保指标的设置参考了国际环保纺织协会的《Oeko-Tex Standard 100》标准和我国的GB/T 18885-2009 《生态纺织品技术要求》国家标准。

本手册所规定的丝绸面料质量达到相应产品的现行国家标准或行业标准的一等品及以上指标水平，丝绸服装及丝绸制成品的加工质量达到相应产品的国家标准或行业标准中的优等品指标水平，体现了使用标志产品的高质量。

本手册由中国丝绸协会负责制定、组织实施和解释。

一、定义

- 定义

本标志是经中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局注册的证明商标，用以证明使用标志的丝绸产品所具有的特定品质。

使用本标志的丝绸产品提供了品质、生态环保和信心的保证，能最大限度地满足消费者对产品质量、时尚、健康生活及良好售后服务的要求。

2、高档丝绸定义

高档丝绸是指采用特定品质的丝绸原料制作而成的、符合本质量手册要求的、同时限定在特定场合销售的丝绸产品。其特定品质和特定销售场合的含意体现在本质量手册中。

高档的含意包括高质量、高品位、时效性、影响力。

高质量——指使用本标志的丝绸产品其质量指标达到了相应产品的现行国家标准或行业标准的一等品及以上指标水平，并符合生态环保要求，属于高质量的绿色产品。

高品位——指使用本标志的丝绸产品具有精致、时尚、高贵、典雅的特色和风格，体现我国传统丝绸文化。

时效性——指不同用途的丝绸产品具有不同的时效性，本标志只能在产品的高价值有效的时间内适用。

影响力——指有较高品牌认知度的丝绸产品方可使用标志，且企业具备完善的销售渠道和售后服务措施。

二、使用标志产品的主要品质特征

（一）其面料必须达到以下三个方面的特定品质：

一是成份含量：蚕丝含量为100%或70％及以上；

二是内在质量：达到现行国家标准或行业标准的一等品及以上指标水平；

三是生态环保：重要指标达到国际环保纺织协会的《Oeko-Tex  Standard 100》生态纺织品标准和我国的GB/T 18885-2009 《生态纺织品技术要求》国家标准中的要求。

（二）其制成品的品质要求：

一是产品加工质量如规格偏差、缝制质量、外观疵点等应达到现行国家标准或行业标准的优等品指标规定；

二是采用的辅料质量以及内外包装材料，应达到相应产品现行国家或行业标准中的优等品指标以及本质量手册中的生态环保指标。

三、使用标志的产品范围

（一）符合以上特定品质的直接面向消费者的丝绸面料；

（二）使用经以上特定品质检测认定后的面料制成的梭（针）织丝绸服装；

（三）使用经以上特定品质检测认定后的面料制成的围巾、领带和床上用品；

（四）使用经以上特定品质检测认定后的面料制成的其它丝绸制成品。

四、申请使用标志的企业应同时具备的条件

1、企业已依法工商登记、具有独立承担民事责任能力；

2、企业有五年以上相关丝绸产品的生产及经营历史并已获得市场良好信誉；

3、企业具备完善、规范的销售渠道和有效的售后服务体系；

4、企业已通过ISO9000质量体系认证；

5、企业具有一定市场占有率的注册商标。

五、申报和检测产品的分类

为了便于申报和检测，将申请产品所用面料按生产工艺不同划分为：100％蚕丝含量的纯真丝绸、70％及以上蚕丝含量的混合丝绸。特殊传统产品按附录一执行。

六、对使用标志企业的要求

1、标志仅限于在企业注册商标且符合本质量手册要求的产品上使用；

2、企业应有专人负责标志的管理、使用工作，确保标志不失控、不挪用、不流失，不得向他人转让、出售、馈赠标志，不得许可他人使用标志；

3、使用标志的产品限定在特定的场合销售，不得在地摊等明显属于低档产品销售市场上或在削价处理产品上使用标志，自觉维护标志的形象；当使用标志的产品失去其原有的高价值时，企业应及时从该产品上撤除本标志；

4、企业必须做好标志产品的售后服务工作，及时处理消费者的投诉。

七、使用标志产品的主要质量指标

使用标志产品的主要安全生态指标列表如下，其它质量指标详见附录一。

使用标志产品的主要安全生态质量指标

| 项目 |  |  | 指标值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类 | B类 | C类 |
| 色牢度， 级 |  | 其它色牢度, 级 | 按附录一中产品标准执行 |  |  |
|  |  | 耐唾液(变色、沾色) ≥ | 4 | — | — |
| p H 值 |  |  | 4.0～7.5 | 4.0～8.5 | 4.0～9.0 |
| 甲醛含量， mg/kg ≤ |  |  | 20 | 75 | 300 |
| 可 萃 取 重 金 属 mg/kg | Sb(锑) ≤ |  | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
|  | As(砷) ≤ |  | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
|  | Pb(铅) ≤ |  | 0.2 | 1.0 | 1.0 |
|  | Cd(镉) ≤ |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
|  | Cr(铬) ≤ |  | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
|  | Cr(Ⅵ)铬（六价） |  | 低于检出限 |  |  |
|  | Co(钴) ≤ |  | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
|  | Cu(铜) ≤ |  | 25.0 | 50.0 | 50.0 |
|  | Ni(镍) ≤ |  | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
|  | Hg(汞) ≤ |  | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 可分解致癌芳香胺染料，mg/kg |  |  | 禁用 |  |  |
| 异味 |  |  | 无 |  |  |
| 注：婴儿纺织产品应符合A类要求，直接接触皮肤的产品至少应符合B类要求，非直接接触皮肤的产品至少应符合C类要求。 |  |  |  |  |  |

八、面料类产品其它内在质量及外观品质要求

面料类产品其它内在质量达到以下标准的一等品及以上指标，外观品质要求应达到如下的相应产品标准的优等品指标：

- 桑蚕丝织物按GB/T 15551执行。

- 桑蚕绢丝织物按FZ/T 43010执行。

- 桑蚕双宫丝织物按FZ/T 43009执行。

- 柞蚕丝织物按GB/T 9127执行。

- 织锦类类丝织物FZ/T 43001执行。

- 丝绒织物按FZ/T 43013执行。

- 桑蚕丝纬编针织绸按FZ/T 43004执行。

- 桑蚕丝/氨纶弹力丝织物按FZ/T 43017执行。

- 色织领带丝织物按GB/T 28845执行。

10、色织大提花桑蚕丝织物按FZ/T 43020执行。

九、丝绸服装及丝绸制品类产品的内在及加工质量要求

丝绸服装及丝绸制品类产品的内在质量应达到对应标准的一等品及以上品质量指标水平，缝制质量、规格尺寸偏差、外观缺陷等质量应达到如下的相应产品标准的优等品指标水平：

1、丝绸服装按GB/T 18132、FZ/T 81001、FZ/T 81004、GB/T 2660及相关的产品标准执行。

- 丝绸领带按GB/T 23314执行。

- 丝绸围巾按FZ/T 43014执行。

- 桑蚕丝针织服装按FZ/T 43015执行。

- 蚕丝被按GB/T 24252执行。

- 蚕丝毯按FZ/T 43018执行。

- 丝绸书按GB/T 22858执行。

- 丝绸画及织锦工艺制品按GB/T 22850执行。

- 莨绸服装按FZ/T 81016执行。

10、旗袍按GB/T 22703执行。

11、莨绸工艺饰品按FZ/T 43022执行。

12、睡衣套按FZ/T 81001执行。

13、连衣裙、裙套按FZ/T 81004执行。

十、产品的使用说明

用于国内销售的产品，标识应符合GB5296.4标准规定

十一、试验方法

1、长度和幅宽的测定按GB/T 4666执行。

2、密度的测定按GB/T 4668执行。

3、质量（重量）的测定按GB/T 4669执行。

4、织物厚度的测定按GB/T 3820执行。

5、断裂强力的测定按GB/T 3923.1执行。

6、纰裂程度的测定按GB/T 13772.2执行。试样宽度尺寸采用75mm。

7、撕破强力的测定按GB/T 3917.1执行。

8、水洗尺寸变化率的测定按GB/T 8628、GB/T 8629、GB/T 8630执行。其中洗涤程序采用7A（洋纺、纱、绡及桑蚕丝纬编针织绸类采用10A），干燥方法采用D法（桑蚕丝纬编针织绸采用A法）。

9、干洗尺寸变化率的测定按GB/T 19981.2执行。

10、耐洗色牢度的测定按GB/T 3921执行。采用表2中试验条件中试验方法A（1）执行。

11、耐水色牢度的测定按GB/T 5713执行。

12、耐（酸、碱）汗渍色牢度的测定按GB/T 3922执行。

13、耐摩擦色牢度的测定按GB/T 3920执行。

14、耐光色牢度的测定按GB/T 8427执行。采用方法3。

15、耐热压色牢度测定按GB/T 6152-1997中的6.3执行,温度(110±2) ℃。

16、耐干洗色牢度的测定按GB/T 5711执行。

17、耐唾液色牢度的测定按GB/T 18886执行。

18、绒毛耐压恢复率的测定按GB/T 15552附录A执行。

19、桑蚕丝纬编针织绸的质量按FZ/T 43004中6.2.2执行、弹子顶破强力的测定按GB/T 19976执行。

20、桑蚕丝纬编针织绸纹路歪斜的测定按FZ/T 43004的附录A。

21、蚕丝含量的测定按GB/T 2910、FZ/T01026、FZ/T 01048、FZ/T 01057、FZ/T 01095等执行。

22、氨纶含量的测定按FZ/T 01095执行。

23、弹力丝织物伸长率的测定按GB/T 15552中的附录C执行。

24、弹力丝织物变形率的测定按GB/T 15552中的附录C执行。

25、起球的测定按GB/T 4802.2执行。试验分类采用2类,织物本身磨料。

26、pH值的测定按GB/T 7573执行。

27、甲醛含量的测定按GB/T 2912.1执行。

28、可萃取重金属的测定按GB/T 17593执行。

29、可分解致癌芳香胺染料的测定按GB/T 17592执行，其中4-氨基偶氮苯的测定按GB/T 23344执行。

30、异味的测定按GB/T 18401执行。

十二、检测程序

根据《高档丝绸标志管理规则》的规定，检测机构只对拟使用标志的产品进行检测。

1、丝(针)织物的抽样与检测

抽样分检测机构实地抽样和企业送样两种。

检测机构实地抽样：由检测机构委派的专家从申报企业的出厂检验合格批产品中随机抽取，外观质量抽样数量按照GB/T 2828.1中一次抽样方案，一般检查水平规定；内在质量、生态环保要求 对于用不同染整工艺加工出来的产品，内在质量抽样时，应抽每种不同工艺的产品各3米。

企业送样：企业送样必须按检测机构抽样规定进行抽取，并将所抽样品送至检测机构。所送样品应保证与大样品质一致。送样数量是每个大类品种（按本手册第五条产品分类方法）各3米。

2、丝绸服装及丝绸制成品的抽样与检测

同上述丝织物的抽样方法进行抽样，检测机构只检测服装及制成品所用面料的内在质量和生态环保要求。如申报产品中使用了不同染整工艺加工出来的面料，在抽样时应抽及每种不同工艺面料的产品。抽样数量为每品种4件（含水洗尺寸变化率指标检测用3件）。

十三、检测结果判定

1、面料的内在质量和外观质量按GB/T 2828.1一次抽样方案中AQL为4.0规定判定。

2、生态环保要求以最低项评定。

3、使用标志产品的内在质量、外观质量、生态环保技术要求应全部符合本手册要求，其中有一项不符合即判定为不符合标志产品品质规定要求。

十四、复验

对检验结果有疑义时，可由中国丝绸协会指定通过国家实验室认证的其他检验机构作仲裁检验，并以此结果为准。仲裁所发生的费用由责任方承担。

十五、解释

本手册由中国丝绸协会秘书处负责解释。

附录一：使用标志产品其它技术要求列表

表1  桑蚕丝织物技术要求

| 项 目 |  |  |  |  | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维含量偏差, % |  |  |  |  | 按FZ/T01053执行 |
| 密度偏差率, % |  |  |  |  | ±4.0 |
| 质量偏差率, % |  |  |  |  | ±4.0 |
| 幅宽偏差率, % |  |  |  |  | ±2.5 |
| 断裂强力, N ≥ |  |  |  |  | 200 |
| 纰裂程度(定负荷)，mm ≤ |  | 52 g/m2以上，67 N |  |  | 6 |
|  |  | 52g/m2及以下织物或67 g/m2以上的缎类织物, 45 N |  |  |  |
| 水洗尺寸变化率，% | 练白 |  | 绉类 | 经向 | -10.0～+2.0 |
|  |  |  |  | 纬向 | -5.0～+2.0 |
|  |  |  | 其他 | 经向 | -6.0～+2.0 |
|  |  |  |  | 纬向 | -3.0～+2.0 |
|  | 印花、染色 |  |  |  | -2.5～+2.0 |
| 色牢度，级 ≥ | 耐水 耐汗渍 |  | 变色 |  | 3-4 |
|  |  |  | 沾色 |  | 3 |
|  | 耐洗 |  | 变色 |  | 3-4 |
|  |  |  | 沾色 |  | 3 |
|  | 耐干摩擦 |  |  |  | 3-4 |
|  | 耐湿摩擦 |  |  |  | 3，2-3（深色） |
|  | 耐光 |  |  |  | 3 |
| 外观疵点，分/100m2 ≤ |  |  |  |  | 15.0 |
| 注1：纱、绡类织物断裂强力不考核。 注2：纱、绡类织物和 67 g/m2及以下的缎类织物、经特殊工艺处理的产品纰裂程度不考核。 注3：纱、绡类织物水洗尺寸变化率不考核。纺类织物中成品质量大于60 g/m2者，绉类、绫类织物中成品质量大于80 g/m2者，经、纬均加强捻的绉织物，可按协议考核。1000捻/m以上的织物按绉类织物考核。 |  |  |  |  |  |

表2  桑蚕绢丝织物技术要求

| 项 目 |  |  |  | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维含量偏差, % |  |  |  | 按FZ/T01053执行 |
| 幅宽偏差率, % |  |  |  | ±2.0 |
| 密度偏差率, % |  |  |  | ±3.0 |
| 质量偏差率, % |  |  |  | ±3.0 |
| 断裂强力, N ≥ |  |  |  | 200 |
| 水洗尺寸变化率， % |  | 练白 | 经向 | -7.0～+2.0 |
|  |  |  | 纬向 | -5.0～+2.0 |
|  |  | 印染 | 经向 | -2.5～+2.0 |
|  |  |  | 纬向 | -2.5～+2.0 |
| 色牢度，级 ≥ | 耐水 耐汗渍 | 变色 |  | 3-4 |
|  |  | 沾色 |  | 3 |
|  | 耐洗 | 变色 |  | 3-4 |
|  |  | 沾色 |  | 3 |
|  | 耐干摩擦 |  |  | 3-4 |
|  | 耐湿摩擦 |  |  | 3，2-3（深色） |
|  | 耐光 |  |  | 3 |
| 外观疵点，分/100m2 ≤ |  |  |  | 20.0 |

表3  桑蚕双宫丝织物技术要求

| 项 目 |  |  |  |  | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维含量偏差, % |  |  |  |  | 按FZ/T01053执行 |
| 幅宽偏差率, % |  |  |  |  | ±1.5 |
| 密度偏差, % |  | 经向 |  |  | ±4.0 |
|  |  | 纬向 |  | 双宫丝作纬 | ±7.0 |
|  |  |  |  | 非双宫丝作纬 | ±5.0 |
| 质量偏差率, % |  |  |  |  | ±5.0 |
| 断裂强力, N ≥ |  |  |  |  | 200 |
| 纰裂程度(定负荷67N), ≤ |  |  |  |  | 6 |
| 水洗尺寸变化率, % |  |  | 练白 |  | -7.0～+2.0 |
|  |  |  | 印花、染色、色织 |  | -2.5～+2.0 |
| 色牢度，级 ≥ | 耐水 耐汗渍 |  | 变色 |  | 3-4 |
|  |  |  | 沾色 |  | 3 |
|  | 耐洗 |  | 变色 |  | 3-4 |
|  |  |  | 沾色 |  | 3 |
|  | 耐干摩擦 |  |  |  | 3-4 |
|  | 耐湿摩擦 |  |  |  | 3，2-3（深色） |
|  | 耐光 |  |  |  | 3 |
| 外观疵点，分/100m2 ≤ |  |  |  |  | 15.0 |

表4  柞蚕丝织物技术要求

| 项 目 |  |  | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纤维含量偏差, % |  |  | 按FZ/T01053执行 |
| 幅宽偏差, % |  |  | ±2.0 |
| 密度偏差, % |  |  | -3.1～-5.0 |
| 质量偏差率, % ≥ |  | 普通织物 | -4.0 |
|  |  | 柞蚕疙瘩丝织物 | -5.0 |
| 断裂强力, N ≥ |  |  | 200 |
| 水洗尺寸变化率， % |  | 经向 | -2.5～+2.0 |
|  |  | 纬向 | -2.5～+2.0 |
| 色牢度，级 ≥ | 耐水 耐汗渍 耐熨烫 | 变色 | 3-4 |
|  |  | 沾色 | 3 |
|  | 耐洗 | 变色 | 3-4 |
|  |  | 沾色 | 3 |
|  | 耐干摩擦 |  | 3-4 |
|  | 耐光 |  | 3 |
| 外观疵点的评分按GB/T9127-2007中4.6执行。 |  |  |  |

表5   织锦类丝织物技术要求

| 项 目 |  |  | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纤维含量偏差, % |  |  | 按FZ/T01053执行 |
| 幅宽偏差率, % |  |  | ±1.5 |
| 密度偏差率, % |  | 经密 | ±2.0 |
|  |  | 纬密 | ±3.0 |
| 质量偏差率, % |  |  | ±2.0 |
| 断裂强力, N ≥ |  |  | 200 |
| 纰裂程度(定负荷67N), mm ≤ |  |  | 6 |
| 干洗尺寸变化率, % |  |  | -1.0～+1.0 |
| 色牢度, 级 ≥ | 耐干摩擦 | 沾色 | 3-4 |
|  | 耐热压 | 变色 | 3-4 |
|  | 耐干洗 | 变色 | 3-4 |
|  | 耐 光 | 变色 | 3-4 |
| 外观疵点，分/100m2 ≤ |  |  | 15.0 |
| 注：标志产品仅适用于经向为桑蚕丝的织锦类织物。 |  |  |  |

表6    丝绒织物技术要求

| 项 目 |  |  |  | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维含量偏差, % |  |  |  | 按FZ/T01053执行 |
| 幅宽偏差率, ％ |  |  |  | ±2.0 |
| 密度偏差率, ％ |  | 经向 |  | ±3.0 |
|  |  | 纬向 |  |  |
| 质量偏差率, ％ |  |  |  | ±4.0 |
| 织物厚度偏差, mm |  |  |  | -0.10～+0.15 |
| 断裂强力, N ≥ |  |  |  | 200 |
| 撕破强力, N ≥ |  |  |  | 10.0 |
| 纰裂程度（定负荷67N）,mm ≤ |  |  |  | 6 |
| 干洗尺寸变化率/% | A |  | 经向 | -4.0～+1.0 |
|  |  |  | 纬向 | -3.0～+1.0 |
|  | B |  | 经向 | -3.0～+1.0 |
|  |  |  | 纬向 |  |
| 水洗尺寸变化率 % | A |  | 经向 | -8.0～+1.5 |
|  |  |  | 纬向 | -6.0～+1.5 |
|  | B |  | 经向 | -5.0～+1.5 |
|  |  |  | 纬向 |  |
| 色牢度, 级 ≥ | 耐洗 |  | 变色 | 3-4，3（深色） |
|  |  |  | 沾色 | 3，2-3（深色） |
|  | 耐干洗 |  | 变色 | 3-4 |
|  | 耐水 |  | 变色 | 3-4 |
|  |  |  | 沾色 | 3 |
|  | 耐汗渍 |  | 变色 | 3-4 |
|  |  |  | 沾色 | 3 |
|  | 耐干摩擦 |  | 沾色 | 3-4 |
|  | 耐湿摩擦 |  | 沾色 | 3，2-3（深色） |
|  | 耐光 |  |  | 3 |
| 绒毛耐压恢复率, % ≥ |  |  | A | 72 |
|  |  |  | B | 62 |
| 外观疵点，分/100m2 ≤ |  |  |  | 10.0 |
| 注1：织物厚度只对绒毛直立的丝绒织物进行考核。 注2：烂花、提花或经过其他特殊处理的丝绒织物的质量偏差率、断裂强力、撕破强力按合同或协议进行考核。 注3：水洗尺寸变化率、干洗尺寸变化率项目中，“A”为对地经或纬线的捻度在12捻/cm及以上的绉线丝绒和未经树脂整理的丝绒。“B”为对地经或纬线的捻度在12捻/cm以下或经过树脂整理的丝绒。 注4：耐洗色牢度和水洗尺寸变化率考核可水洗产品，耐干洗色牢度和干洗尺寸变化率考核可干洗产品。 注5：绒毛耐压恢复率只适用对经树脂整理绒毛直立的丝绒织物（包括轧花、提花、嵌金属丝线的丝绒）的考核。“A”为对以乔其立绒为代表的品种考核指标，“B”为对以利亚绒为代表的品种考核指标。其他品种可参照执行。 注6：标志产品仅适用于底板纤维为桑蚕丝的丝绒织物。 |  |  |  |  |

表7  桑蚕丝纬编针织绸技术要求

| 项 目 |  |  | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 纤维含量偏差, % |  |  | 按FZ/T01053执行 |
| 幅宽偏差率, % |  |  | -1.0～+2.0 |
| 质量偏差率, % | 80g/㎡及以下 |  | ±9 |
|  | 80g/㎡～120g/㎡ |  | ±8 |
|  | 120g/㎡及以上 |  | ±7 |
| 弹子顶破强力, N | 纯桑蚕长丝织物 ≥ |  | 380 |
|  | 其它 ≥ |  | 200 |
| 水洗尺寸变化率, % | 直向 |  | -7.0～+2.0 |
|  | 横向 |  | -6.0～+2.0 |
| 色牢度, 级 ≥ | 耐洗、耐水、耐汗渍 | 变色 | 3-4 |
|  |  | 沾色 | 3 |
|  | 耐摩擦 | 干摩 | 3 |
|  |  | 湿摩 | 2-3 |
|  | 耐光 |  | 3 |
| 外观疵点, 分/5m ≤ |  |  | 1.0 |
| 注1：抽条、烂花、镂空提花类织物及含氨纶织物弹子顶破强力不考核。 注2：弹性织物、罗纹织物、提花织物、绉类织物水洗尺寸化率不考核。 |  |  |  |

表8  桑蚕丝/氨纶弹力丝织物技术要求

| 项 目 |  |  |  | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维含量偏差, % |  |  |  | 按FZ/T01053执行 |
| 幅宽偏差率, % |  |  |  | ±1.5 |
| 密度偏差率, % |  |  |  | ±4.0 |
| 质量偏差率, % |  |  |  | ±4.0 |
| 断裂强力， N ≥ |  |  |  | 200 |
| 纰裂程度（定负荷），mm ≤ |  | 52 g/m2以上，67 N |  | 6 |
|  |  | 52g/m2及以下织物或67 g/m2以上的缎类织物, 45 N |  |  |
| 水洗尺寸变化率 % | 纬向弹力丝织物 | - 练白 | 经向 | -8.0～+2.0 |
|  |  |  | 纬向 | -5.0～+2.0 |
|  |  | - 印花、染色 | 经向 | -6.0～+2.0 |
|  |  |  | 纬向 | -3.0～+2.0 |
| 色牢度, 级 ≥ | 耐水 耐汗渍 | 变色 |  | 3-4 |
|  |  | 沾色 |  | 3 |
|  | 耐洗 | 变色 |  | 3 |
|  |  | 沾色 |  | 3 |
|  | 耐干摩擦 |  |  | 3-4 |
|  | 耐湿摩擦 |  |  | 3，2-3(深色) |
|  | 耐 光 |  |  | 3 |
| 伸长率/% ≥ |  | 纬向 |  | 25 |
| 塑性变形率/% ≤ |  | 纬向 |  | 8 |
| 外观疵点，分/100m2 ≤ |  |  |  | 15．0 |
| 注1：纱、绡类织物断裂强力不考核。 注2：纱、绡类织物和 67 g/m2及以下的缎类织物、经特殊工艺处理的产品纰裂程度不考核。 注3：纱、绡类织物水洗尺寸不考核。 纺类织物中成品质量大于60 g/m2者，绉类、绫类织物中成品质量大于80 g/m2者，经、纬均加强捻的绉织物，可按协议考核。1000捻/m以上的织物按绉类织物考核。经弹、双弹丝织物可按协议或合同考核。 注4：经弹、双弹丝织物的伸长率、变形率可按协议或合同考核。 |  |  |  |  |

表9  色织大提花桑蚕丝织物技术要求

| 项 目 |  |  |  | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维含量偏差, % |  |  |  | 按FZ/T01053执行 |
| 幅宽偏差率, % |  |  |  | ±1.5 |
| 密度偏差率, % |  |  |  | ±3.0 |
| 质量偏差率, % |  |  |  | ±3.0 |
| 断裂强力, N ≥ |  | 服用 |  | 200 |
|  |  | 配套床上用品、悬挂类 |  | 250 |
|  |  | 包覆类 |  | 350 |
| 纰裂程度（定负荷）,mm ≤ |  | 服用，67N |  | 6 |
|  |  | 配套床上用品、悬挂类，80N |  |  |
|  |  | 包覆类,120N |  |  |
| 起球性能,级 ≥ |  |  |  | 3 |
| 水洗尺寸变化率,% |  |  | 经向 | -7.0～+2.0 |
|  |  |  | 纬向 | -4.0～+2.0 |
| 干洗尺寸变化率,% |  |  | 经向 | -3.0～+2.0 |
|  |  |  | 纬向 | -3.0～+2.0 |
| 色牢度, 级 ≥ | 耐洗 |  | 变色 | 3-4 |
|  |  |  | 沾色 | 3-4 |
|  | 耐水 耐汗渍 |  | 变色 | 3-4 |
|  |  |  | 沾色 | 3 |
|  | 耐干洗 |  | 变色 | 4 |
|  | 耐干摩擦 |  | 沾色 | 3-4 |
|  | 耐湿摩擦 |  | 沾色 | 3,2-3(深色) |
|  | 耐光 |  | 变色 | 3，2-3（浅色） |
| 外观疵点，分/100m2 ≤ |  |  |  | 15.0 |

表10  色织领带丝织物技术要求

| 项 目 |  |  |  | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 纤维含量偏差, % |  |  |  | 按FZ/T01053执行 |
| 幅宽偏差率, % |  | 满地花 |  | ±1.5 |
|  |  | 定位花 |  | ±2.0 |
| 密度偏差率, % |  |  |  | ±3.0 |
| 质量偏差率, % |  |  |  | ±4.0 |
| 断裂强力, N ≥ |  |  |  | 200 |
| 纰裂程度（定负荷67N）,mm ≤ |  |  |  | 6 |
| 干洗尺寸变化率, % |  |  |  | -2.0～+2.0 |
| 色牢度, 级 ≥ | 耐水 |  | 变色 | 3-4 |
|  |  |  | 沾色 | 3-4 |
|  | 耐汗渍 |  | 变色 | 3-4 |
|  |  |  | 沾色 | 3-4 |
|  | 耐热压 |  | 变色 | 3-4 |
|  | 耐洗 |  | 变色 | 3-4 |
|  |  |  | 沾色 | 3-4 |
|  | 耐干洗 |  | 变色 | 4 |
|  | 耐干摩擦 |  | 沾色 | 3-4 |
|  | 耐湿摩擦 |  | 沾色 | 3,2-3(深色) |
|  | 耐光 |  | 变色 | 3 |
| 外观疵点，分/100m2 ≤ |  |  |  | 15.0 |

附录二：申请使用高档丝绸标志产品检测项目及费用表

表1、产品内在质量检测项目及参考价格

| 序号 | 检测项目 | 样品最小量 | 检测价格 （元） | 检测时间 （天） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 幅宽 | 整幅 | 20 | 1-2 |
| 2 | 密度 | 20 cm整幅 | 经、纬各30 | 1-2 |
| 3 | 厚度 | 20 cm整幅 | 35 | 1-2 |
| 4 | 质量（平方米重量） | 20 cm整幅 | 35 | 2-4 |
| 5 | 桑（柞）蚕丝纤维含量 | 20X20 cm | 每一组份100 | 2-4 |
| 6 | 断裂强力 | 40 cm整幅 | 80 | 2-4 |
| 7 | 撕破强力 | 40 cm整幅 | 80 | 2-4 |
| 8 | 水洗尺寸变化率 | 50 cm整幅 | 50 | 2-4 |
| 9 | 干洗尺寸变化率 | 50 cm整幅 | 100 | 2-4 |
| 10 | 耐水色牢度 | 15 cm×15 cm | （单色）50 | 2-4 |
| 11 | 耐洗色牢度 | 15 cm×15 cm | （单色）50 | 2-4 |
| 12 | 耐酸汗渍色牢度 | 15 cm×15 cm | （单色）50 | 2-4 |
| 13 | 耐碱汗渍色牢度 | 15 cm×15 cm | （单色）50 | 2-4 |
| 14 | 耐干摩擦色牢度 | 20 cm×15 cm | （单色）30 | 1-2 |
| 15 | 耐光色牢度 | 15 cm×15 cm | （单色）150 | 3-5 |
| 16 | 耐热压色牢度（织锦缎） | 15 cm×15 cm | （单色）50 | 3-5 |
| 17 | 耐干洗色牢度（织锦缎） | 15 cm×15 cm | 70 | 2-4 |
| 18 | 绒毛耐压恢复率（丝绒） | 50 cm整幅 | 40 | 2-4 |
| 19 | 洗涤后外观平挺度 | 40 cm整幅 | 70 | 2-4 |
| 20 | 抗滑移性 | 30 cm整幅 | 100 | 2-4 |
| 21 | 弹子顶破强力（丝针织） | 30 cm整幅 | 50 | 2-4 |
| 21 | 外观抽检（含2人差旅费） |  | 200+差旅费 |  |

表2、产品生态环保检测项目及参考价格

| 序号 | 检测项目 |  | 样品最小量 （g） | 检测价格（元） | 检测时间 （天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 |  | 10 | 50 | 1-2 |
| 2 | 甲醛 |  | 10 | 150 | 2-3 |
| 3 | 可分解芳香胺染料 |  | 20 | 500 | 2-3 |
| 4 | 重金属 | 锑 | 50 | 100 | 5 |
|  |  | 砷 |  | 100 |  |
|  |  | 铅 |  | 100 |  |
|  |  | 镉 |  | 100 |  |
|  |  | 铬 |  | 100 |  |
|  |  | 钴 |  | 100 |  |
|  |  | 铜 |  | 100 |  |
|  |  | 镍 |  | 100 |  |
|  |  | 汞 |  | 100 |  |
| 5 | 六价铬 |  | 20 | 200 | 2-3 |
| 7 | 异常气味 |  | 50cm整幅 | 200 | 2 |

注：

（1）所需样品最小量已包含留样部分。若同时做以上几个项目，共需样品3米。

（2）检测工作时间由星期一至星期五，遇星期六、日及公众假日休息。下午2：00以后收到的申请，工作日由收样第二日起计。

（3）如申请表中含有不同的检测项目，检测报告必须在所有检测完成后才能发出。

（4）表中所列价格仅供参考，有可能会因各种原因而进行调整。当出现调整时，以调整后的价格为准，企业也可自行与检测单位协商决定。

附录三：申报产品面料规格单（样式）

申报企业：               面料提供企业：

联系人：                 联系电话：

| 产品名称 |  | 品号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 面料成品规格 |  |  |  |
| 门幅 （厘米） | 外幅 | 密度 （根/厘米） | 经密 |
|  | 内幅 |  | 纬密 |
| 各种原 料含量 （%） |  | 质量（重量）（克/平方米） |  |
| 经线组合 |  | 纬线组合 |  |

附录四：高档丝绸标志产品检测指定机构名单

一、国家丝绸及服装产品质量监督检验中心

地  址：江苏省苏州市吴中区文曲路69号    邮编：215128

联系人：杭志伟

电  话：0512-65136322  手机：13806206725

传  真：0512-65685038

E-mail:hzw49503@sina.com

二、浙江省生态纺织品禁用染化料检测中心有限公司

地  址：浙江省杭州市莫干山路741号   邮编：310011

联系人：王海平

电  话：0571－88083698    手机：13957108207

传  真：0571－88083272

E-mail:whp1002@263.com

三、上海天伟纺织质量技术服务有限公司

地  址：上海市浦东新区祝桥镇川南奉公路1403号    邮编：200030

联系人：王济强

电  话：021-50965355  手机：15901918589

传  真：021-50965358

E-mail:wangjq@shsilk.com.cn